烧结粉末滤芯尺寸规格：我公司可生产不同直径和壁厚的不锈钢粉末烧结滤芯。

| 滤芯型号 | QS20-250 | QS20-500 | QS25-250 | QS25-500 | QS30-250 | QS30-500 | QS40-250 | QS40-500 | QS50-500 | QS50-1000 | QS60-500 | QS60-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度mm | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
| 直径mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |

不锈钢金属粉末烧结滤芯

产品特性

1. 形状稳定，抗冲击性和交变负载能力优于其他金属过滤材料

2. 透气性好，分离效果稳定；

3. 机械强度优异，适用于高温、高压和强腐蚀性的环境中使用；

4. 尤其适合于高温气体过滤；

5. BPM 可以提供桶状或管状产品，根据需要可以通过焊接配以各种借口。

主要应用举例

1. 催化剂的过滤与回收；

2. 石油化工高温气体的过滤；

3. 冶金行业高温烟气的净化；

4. 固体沸腾床尾气中粉尘的回收；

5. 火力发电，核能发电工业中粉尘及尾气净化。

标准材质

1.  304、316L、316Ti、904L；

2. 镍基高温合金INCONEL600/625；

3. 哈氏特合金HASTELLOY B,C,X等；

4. 其他特殊材质可与我公司协商。

产品技术参数：

| 型号 | 过滤精度 μm | 孔隙度 % | 气泡点 Pa | 直径 mm | 长度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QS-rat0.5 | 0.5 | 25 | 12700 | 最大200mm | 最长1200mm |
| QS-rat1.0 | 1 | 30 | 8460 |  |  |
| QS-rat2.0 | 2 | 39 | 5500 |  |  |
| QS-rat5.0 | 5 | 40 | 4100 |  |  |
| QS-rat10 | 10 | 42 | 2500 |  |  |
| QS-rat20 | 20 | 45 | 1620 |  |  |
| QS-rat40 | 40 | 50 | 1050 |  |  |